K-DZP-272-15/19								Załącznik nr 10 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wykonanie naprawy pokrycia dachu budynku Pawilonu Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Adres obiektu budowlanego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków ul. Rakowicka 27

Kody CPV

- CPV 45261200-6 - Roboty blacharskie i dekarskie

Zamawiający: 		Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres Inwestycji: 	30-051 Kraków ul. Rakowicka 27

Nazwa i adres podmiotu: Dział Inwestycji i Remontów UEK w Krakowie

Opracował: Włodzimierz Dębowski

MARZEC 2019

SPIS TREŚCI

WSTĘP							        3

ST B-00   Wymagania ogólne				        3

# ST B-04   Roboty blacharskie i dekarskie			        5

WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących zamówienia pn. „Wykonanie naprawy dachu Pawilonu Sportowego UEK w Krakowie”. Naprawa pozostałej części pokrycia dachowego sal wykładowych przy hali sportowej wymagana jest ze względu na dużą ilość miejscowych pęknięć blachy tytanowo-cynkowej i polegać będzie na naklejeniu membrany typu EPDM oraz wykonaniu nowych wywietrzników w kalenicy dachu.

Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne technologiczne producentów blachy tytanowo-cynkowej i membran typu EPDM.

2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót dekarskich.

3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zakresu i sposobu prowadzenia robót naprawczych na wskazanej części dachu budynku hali sportowej obejmujących oczyszczenie i przygotowanie powierzchni, wykonanie oklejenia z membrany typu EPDM i jej zabezpieczenia przed degradacją oraz wykonanie elementów wentylacji dachu.

4. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca powinien zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) co najmniej: 2 osoby, wykonujące czynności w zakresie realizacji prac dekarskich wchodzących w zakres zamówienia.

ST B-00 Wymagania ogólne

Obowiązki Inwestora

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy zgodnie z postanowieniami umownymi,

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Zabezpieczenie dostawy mediów

- Odebranie robót w terminie określonym w umowie

- Dokonanie zapłaty za wykonane roboty w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Obowiązki Wykonawcy

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.

- Zorganizowanie terenu budowy,

- Ze względu na prowadzenie robót w użytkowanym obiekcie, na czas ich realizacji Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu prowadzonych robót przed zniszczeniami z tytułu wykonywanych prac oraz przed wpływami atmosferycznymi.

- Ochrona istniejących instalacji i urządzeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej spowodowane prowadzeniem robót.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego, własnego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

- zapewnienie doradztwa i nadzoru producenta blachy tytanowo-cynkowej przy realizacji robót

Materiały i sprzęt

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z technologią i zaleceniami producentów blachy tytanowo-cynkowej (aby nie powodowały jej korozji), z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację inspektora nadzoru

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót

- Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość i poprawność wykonania robót określoną w PN i warunkach technicznych i S.T.

Transport

Dobór środków transportu powinien być dostosowany do ograniczeń istniejących na terenie Kampusu UEK 
i wymaga akceptacji Inwestora. Ponadto powinny one każdorazowo posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla danego rodzaju robót.

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- protokoły odbiorów robót,

- księga obmiarów robót.

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik robót, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń zakresu wykonanych robót.

Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów oraz zapewnienie zabezpieczenia i warunków BHP przy prowadzeniu robót na wysokości - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

W zakresie jakości używanych materiałów Wykonawca ma obowiązek wyegzekwować od dostawców materiały odpowiedniej jakości, przestrzegania warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, określenia i uzgodnienia warunków dostaw dla zapewnienia rytmiczności robót oraz prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów.

Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z technologią i wymogami naprawy dachów z blachy tytanowo-cynkowej, a ich zmiana uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają zgodność spełnienia wymogów PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiory robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości, jakości i zgodności z technologią robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

- Księgę (dokument) obmiarów wykonanych robót.

Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza Inwestorowi i jednocześnie przekazuje kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletną końcową kalkulację kosztów przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z zakresem umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

ST B-01 Roboty dekarskie

Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich polegających na naprawie pokrycia dachowego wykonanego z blachy tytan-cynk poprzez naklejenie membrany typu EPDM przy zachowaniu wymagań wytwórców blachy tytanowo-cynkowej dotyczących możliwości stosowania materiałów do naprawy nie powodujących korozji blachy tytan-cynk.

Roboty obejmować będą naprawę wskazanej części dachu segmentu Pawilonu Sportowego, w której odnotowano najwięcej pęknięć blachy, poprzez wyklejenie całości naprawianej połaci membraną typu EPDM oraz wykonanie nowych wywietrzników w kalenicy dachu.

Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

- Demontaż istniejących wywietrzników i wykonanie nowych odpowietrzników rurowych (typu H) wraz 
z dokładnym uszczelnieniem połączeń dla zapewnienia lepszej wentylacji całego dachu

- Przygotowanie podłoża pod klejenie membrany  – oczyszczenie powierzchni dachu aż do uzyskania czystej i suchej powierzchni wolnej od kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń,

- Zagruntowanie systemowym preparatem powierzchni blachy tytan-cynk pod klejenie membrany EPDM,

- Wyklejenie powierzchni pomiędzy rąbkami blachy,

- Oklejenie rąbków stojących z zachowaniem zakładów – min szerokość zgrzewu - 6 cm,

- Zabezpieczenie antykorozyjne całej nowej powierzchni EPDM środkiem systemowym,

Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt dekarski: noże i nożyce do blachy, liniały, zgrzewarki, dmuchawy, drabiny, liny i szelki zabezpieczające

Transport

Samochodowy - ogólnie używanymi samochodami dostawczymi i ręczny na budowie.

Technologia naprawy pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej,

Techniczne wymogi oraz właściwości materiału , technologia obróbki blachy tytanowo cynkowej.

Blacha tytanowo-cynkowa – w wersji spatynowanej (kolor niebiesko-szary RAL 7001) jest dostępna w rolkach 
i arkuszach. Zalecana temperatura przy wykonywaniu obróbek blachy wynosi ≥ 100C. W temperaturach niższych przy zaginaniu czy zaklepywaniu wymagane jest miejscowe podgrzewanie.

Naprawy powierzchni dachu należy dokonać poprzez zaklejenie całej naprawianej powierzchni dachu membraną EPDM klejonej pasami dł. 10m do istniejącego pokrycia dachowego poczynając od kalenicy w dół, dopasowując się do istniejącego już wyklejenia. W pierwszej kolejności należy kleić pasy pomiędzy rąbkami, a następnie wykonać oklejenie rąbków zachowując minimalny zakład. Klejenie wykonywać w temp. ≥ 5oC.

Nie jest możliwe stosowanie materiałów takich jak: papy bitumiczne (korozja tlenowo – kwasowa) czy PCV (emisja kwasu solnego). Dodatkowo nie jest możliwy kontakt blachy z wilgotnymi materiałami budowlanymi takimi jak: wapno, cement, gips, kleje na bazie cementu itp.

Do naprawy blachy tytanowo-cynkowej można stosować tylko materiały dopuszczone przez producentów blachy tytanowo-cynkowej oraz zalecanych przez producenta membrany EPDM.

Do naprawy pokrycia dachowego należy użyć materiałów systemowych; membrana EPDM, preparaty gruntujące, kleje czy farby - powinny pochodzić z danego systemu zastosowanego przy naprawie lub dopuszczonych przez producenta membrany.

Transport i składowanie membrany typu EPDM

Rolki należy transportować w ogólnie stosowanymi samochodami dostawczymi i składować pod dachem w suchym miejscu, w temperaturze między +5°C i +25°C i w pozycji stojącej. Okres składowania w oryginalnym opakowaniu wynosi maksymalnie 24 miesiące od daty wyprodukowania. Rolki należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.  Inne materiały -  zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż wywietrzników

- Ze względu na realizowaną naprawę w postaci klejenia membrany EPDM w wyniku czego zostaną zlikwidowane istniejące wywietrzniki, przed rozpoczęciem klejenia membrany EPDM należy wykonać nowe wywietrzniki sytuowane w kalenicy dachu. Konstrukcja wywietrznika – należy wywiercić dziurę w pokryciu dachowym tak aby dostać się do przestrzeni pod pokryciem, wstawić i umocować rurę wywiewną typu „H” o średnicy 100 - 120mm z blachy tytanowo-cynkowej, wystającą ponad pokrycie dachu na wysokość max 300mm i umocować ją do pokrycia śrubami. Miejsca połączeń należy uszczelnić systemową izolacją elastyczną na bazie żywic poliuretanowych.

- W przypadku stosowania szczelnych połączeń lutowanych, należy koniecznie zastosować elementy dylatacyjne wg zaleceń producenta blachy. Do lutowania zaleca się stosowanie spoiw cynowo-ołowiowych miękkich według PN-76/M-69400, o zawartości 40 lub 50% cyny i jednocześnie niskiej zawartości antymonu.

- W przypadku stosowania szczelnych połączeń bez lutowania należy uszczelnić połączenia istniejącego pokrycia dachowego z nowym wywietrznikiem poprzez zastosowanie systemowego rozwiązania dopuszczonego do stosowania z blachą cynkowo-tytanową np. elastyczną hydroizolacją na bazie żywicy poliuretanowej z zastosowaniem włókniny wzmacniającej uszczelnienie.

Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków. Przy oględzinach szczególną uwagę należy zwrócić na zgrzewy pasów membrany – czy nie widać bąbli lub szczelin, miejsc uszkodzonych lub niezgrzanych, czy widać tzw. „wypływkę” i czy jest zachowana jej ciągłość.

Jednostka obmiaru

- m2 pokrycia dachowego,

- szt. - ilość zamontowanych elementów systemowych.

Odbiór

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej,

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich wywietrzników 
i połączenia ich z istniejącym pokryciem, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego stanu łączenia, szerokości zgrzewów oraz przyklejenia brytów pokrycia membrany EPDM do podłoża (czy nie ma dziur, pęknięć, odchylenia zgrzewów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

Sprawdzenie jakości malowania farbą zabezpieczającą membranę EPDM przed „korozją”.

Podstawa płatności

Za (m2) naklejonego pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych, za mb oklejenia rąbków.

Przepisy związane

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej.

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow 
i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.